## Slide 1
Bloque 5
Tratamiento Superficial

## Slide 2
Recubrimiento Metálico
Capa delgada de Material dispuesta en un Elemento Metálico en general de sección elevada.
Los Recubrimientos se aplican para lograr alguna Propiedad Superficial deseada que no tiene el Metal Base.

## Slide 3
Resistencia a la Corrosión.
Reflectividad.
Color.
Soldabilidad.
Conductividad.
Resistencia Eléctrica.
Resistencia a la Abrasión.
Otras Propiedades.

## Slide 4
Recubrimientos
Electrodeposición o Galvanoplastía
Inmersión en Caliente
Anodizado
Pinturas
Cataforesis

## Slide 5
Impurezas
La existencia de Materiales extraños sobre la superficie, ocasiona en el recubrimiento defectos como:
Mal Adherencia.
Menor Resistencia la Corrosión.
Recubrimiento no Uniforme.
Defectos de Acabado Estético.

## Slide 6
Impurezas Orgánicas
Lubricantes – Pinturas – Barnices
Impurezas Sólidas
Residuos Metálicos – Resto de Abrasivos – Almacenamiento
Impurezas Inorgánicas
Carburos – Oxidos – Hidróxidos

## Slide 7
Eliminación de Impurezas
Desengrasado
Decapado

## Slide 8
Desengrasado
Elimina Impurezas Orgánicas
Pirogenación
Disolventes Orgánicos
Medio Alcalino

## Slide 9
Pirogenación
Combustión de Impurezas Orgánicas.
- Llama Directa.
- Inmersión en Caliente.
- Proceso Sendzimir.

## Slide 10
Disolventes Orgánicos
Componentes Grasos Solubles
- Vapor.
- Líquido/Mixto.
- Proyección.

## Slide 11
Medio Alcalino
Sales Solubles en Agua.
NaOH KOH Na2CO3 Na2B4O7
- Inmersión.
- Aspersión.
- Pincel.

## Slide 12
Decapado
Elimina Impurezas Sólidas o Inorgánicas
Químico
Mecánico

## Slide 13
Decapado Químico
- Medio acido (HCl H2SO4 HF H3PO4)
- Medio básico (Alambres)
- Electroquímico (Anódico – Catódico)

## Slide 14
Decapado Mecánico
- Abrasivo
- Arenado
- Granallado

## Slide 15
Electrodeposición
Proceso electroquímico donde se depositan iones metálicos en una Pieza (cátodo), que está inmersa en solución electrolítica.

## Slide 16
+
+
-
Cuba
Pieza (Cátodo)
Anodo
Electrolito
El Anodo será del Material a recubrir

## Slide 17
V = E x C x I x t
V= Volumen de metal recubierto (cm³).
E= Eficiencia del cátodo.
C= Constante de recubrimiento galvánico (cm³/Aseg)
I= Corriente eléctrica (A)
t= Tiempo (seg.)
d= V/A
d= Espesor promedio del recubrimiento (cm).
V= Volumen de metal recubierto (cm³).
A= Area superficial de la pieza (cm²).

## Slide 18
Metal
Electrolito
Eficiencia del Cátodo
C Galvánica (cm/Aseg) x 10
-5
Cadmio
Cobre
Oro
Níquel
Plata
Estaño
Zinc
Cianuro
Cianuro
Cianuro
Sulfato Acido
Cloruro
Sulfato Acido
Cianuro
0,90
0,98
0,80
0,95
1,00
0,90
0,95
6,73
7,35
10,6
3,42
10,7
4,21
4,75

## Slide 19
Se recubre con cadmio una pieza de Fe de área superficial de 19,6 cm².
Que grosor de chapeado promedio se producirá , si se aplican 9 A en 12 minutos bajo baño electrolítico con cianuro.
A = 19,6 cm²
E = 0,90
C = 0,0000673 cm³/Aseg
I = 9 A
t = 12 min = 720 seg
V = E x C x I x t
V = 0,90 x 0,0000673 cm³/Aseg x 9 A x 720 seg = 0,3925 cm³
d = V / A
d = 0,3925 cm³ / 19,6 cm² = 0,02 cm = 0,2 mm

## Slide 20
Los Procesos Galvanoplásticos dependen de:
Tamaño y Geometría de la Pieza.
Requisitos de Especificaciones.
Tipo de Metal a recubrir.
Aplicación por:
Deposición en Tambor.
Deposición en Estantes.
Deposición en Tiras.

## Slide 21
Instalaciones en Galvanoplastía
Sector de Trabajo
Cubas Electrólíticas
Anodos
Instalación Eeléctrica
Sistemas de Agitación
Sistemas de Enjuague
Métodos de Secado

## Slide 22
Inmersión en caliente
Galvanizado (Zinc)
Aluminizado (Aluminio)
Estañado (Estaño)
El Galvanizado aplica en Piezas de acero y hierro en un Proceso por lotes, como Láminas, Tiras, Tubos, Alambres en Operaciones continuas y automatizadas. El espesor recubierto oscila entre 0,04 mm y 0,09 mm según el tiempo de inmersión. La temperatura del baño es de 450 °C.
El Aluminizado otorga gran protección contra la corrosión, en algunos casos cinco veces más que el Galvanizado.

## Slide 23
Anodizado (Conversión Química)
El Anodizado (Pieza conectada al Anodo) produce por un recubrimiento de óxido mediante una reacción electroquímica.
Se lo asocia principalmente al Aluminio, al Magnesio y al Titanio.

## Slide 24
En el Anodizado se pueden incorporar Tinturas para crear una amplia variedad de colores, siendo muy común en el Aluminio.
Se logran recubrimientos mayor a 0,25 mm, mediante un Proceso nombrado Anodizado Duro, con notable resistencia al desgaste y a la corrosión.

## Slide 25
Pinturas (Recubrimiento Orgánico)
La Pintura es una textura líquida o espesa que aplicada en una superficie en forma de capas finas, se convierte en una película relativamente impermeable, aislando al objeto recubierto del medio exterior.
Formulación = Vehículo + Pigmento

## Slide 26
El Vehículo está formado por un disolvente y un aglutinante.
El Pigmento posee distintas características como inertes, anticorrosivos, ignífugos, dispersantes, plastificantes, etc.
Una Pintura sin Pigmento, recibe el nombre de Barniz o Laca, que al aplicarse queda una capa transparente.

## Slide 27
Tipos
Imprimación.
Alquídica.
Bituminosa.
Vinílica.
Antiincrustante.
Epoxídica.

## Slide 28
Características Generales
Pintabilidad.
Nivelación.
Secado.
Poder Cubritivo.
Rendimiento.
Estabilidad.

## Slide 29
Cataforesis
Proceso de Pintura por Inmersión, donde el paso de una Corriente Eléctrica provoca un desplazamiento de partículas dentro de un Campo Eléctrico hacia el polo opuesto.
La Pieza a Recubrir se sitúa en el Cátodo y el pintado resulta uniforme en superficies interiores y exteriores, aportando excelente protección anticorrosiva y gran resistencia a deformaciones mecánicas.