## Slide 1
UNIDAD 5
Conformación Metálica

## Slide 2
Conformado Plástico Metálico
Proceso ejecutado en Láminas Planas para la Producción de Piezas sin Arranque de Viruta.
Las operaciones más comunes son:

## Slide 3
Corte
Doblado
Engrafado
Arrollado
Perfilado
Bordoneado
Embutido

## Slide 4
Las operaciones se realizan generalmente en Frío con espesores (0,2 mm – 6 mm).
Carrocerías.
Muebles.
Gabinetes.

## Slide 5
Características
Alta Resistencia
Buena Precisión Dimensional
Buen Acabado Superficial
Bajo Costo Relativo

## Slide 6
Forma
Dimensión
Material

## Slide 7
Corte por Cizallado
Dado
Punzón
Lámina
1- Punzón en Contacto con la Lámina
Claro
Espesor
V
2- Punzón Oprime la Lámina
Penetración
Fractura
3- Punzón Penetra la Lámina
4- Fractura y Separación de la Lámina
F
F
F
Deformación Plástica
Fs
Fs
Fs
Fs

## Slide 8
Rebaba
Fractura
Bruñido
Redondeado
Espesor
Lámina

## Slide 9
Matriz
Matriz
Punzón
Matriz
Matriz
Punzón
F
F
1- Punzón Presiona la Lámina
2- Separación de la Parte Deseada
Perforado
Punzonado
Estampa de Corte
Bloque Guía (Define el Pasillo para el deslizamiento de la Lámina)

## Slide 10
Desgaste de la Estampa
La pérdida de Material para rehabilitar una Estampa puede llegar a 1mm en Punzones pequeños dentro de una Cota de 6 a 8 mm.
Una Estampa afilada elimina en promedio 0,15 mm y si su Cota total es de 6 mm se tendrá n Rectificados.

## Slide 11
Matriz
Matriz
Punzón
Rectificado en la Estampa de Corte
Cota de Rectificado

## Slide 12
n = 6 mm / 0,15 mm = 40 Rectificados
Para un Balancín con 25.000 Cortes
N = 25.000 Cortes/Rectificado x 40 Rectificados
N = 1.000.000 de Cortes

## Slide 13
Juego Punzón Matriz
La distancia Punzón Matriz dependerá del Espesor y el Material de la Lámina.
Los Juegos varían del 4 al 10% el Espesor.

## Slide 14
Juego Pequeño (Gran Fuerza de Corte).
Juego Grande (Rebaba Excesiva).

## Slide 15
c = a x e
c = Juego (mm)
a = Tolerancia
e = Espesor del Material (mm)
Grupo Metálico
a
Aleaciones de Aluminio
Latón – Acero Laminado en Frío
Acero Dureza Media – Acero Inoxidable
0,045
0,060
0,075
Para que las Partes caigan a través de la Matriz, la Abertura debe tener un Juego Angular entre 0,25° y 1,5° por lado.

## Slide 16
Determinar el Juego de una Estampa para una Operación de Punzonado en Balancín sobre un Material de Latón que tiene un Espesor de 4 mm.
c = a x e
c = 0,06 x 4 mm
c = 0,24 mm

## Slide 17
Denominación en Cortes
Tira
Tira
Pieza
Desperdicio
Pieza
Corte
Corte
Corte en Trozos
Corte Partido

## Slide 18
Ranura
Recorte: Corte para adecuar el Tamaño
Corte Rasurado:Juego Pequeño (bordes lisos y rectos)
Perforado Múltiple
Corte Ranurado

## Slide 19: Cálculo de Baricentro
Segmento L
Longitud L
Baricentro L/2
L
L/2
L/2

## Slide 20: Cálculo de Baricentro
Arco de circunferencia L con ángulo α
Longitud L = R x 2α(Rad)
Baricentro Zg = R x senα / α(Rad)
α
Zg
L

## Slide 21
Cuarto de Circunferencia Zg = 0,9 R
Media Circunferencia Zg = 0,636 R
Circunferencia Zg = 0
En General la Fuerza de corte será:
F = e x L x σ

## Slide 22
Nº
L
F
x
F.y
y
F.x
1
2
n
FT = å (F1 + F2 + Fn)
dx = å (F.x) / FT
dy = å (F.y) / FT

## Slide 23
Doblado
Es la Deformación de la Lámina alrededor de un Plano Neutral, donde el Material de un lado se Comprime y del otro se Estira.
El Plano Neutral toma referencia para el Cálculo del Desarrollo, la Línea Media del Espesor.

## Slide 24
Doblado de la Lámina
Tensión y Compresión
Eje de Doblado
Plano Neutral
R
B
A
Línea Media
Lámina Tensionada
Lámina Comprimida

## Slide 25
Doblado en V
Doblado de Bordes
Dado
Dado
Dado
Dado
Dado
Dado
Punzón
Placa de Presión
V
V
F
F

## Slide 26
Doblado Canaleta U con Bordes
1
2
3
4
1
2
3
4

## Slide 27
Doblado Tubo
1
2
3
6
4
5
1
2
3
4
5
6

## Slide 28
Doblado con Plegadoras
Punzón
Dado
Lámina

## Slide 29
Cilindrado
Maquinaria que efectúa el Proceso de Doblado de Placas hasta 300 mm o mayor.
Un Rodillo Superior Desplazable y dos Inferiores sin Desplazamiento.
Dos Rodillos Inferiores Desplazables y uno Superior sin Desplazamiento.

## Slide 30
SD
Dos Rodillos Inferiores Desplazables y uno Superior sin Desplazamiento
D
D
Placa

## Slide 31
Arrollamiento Rectilíneo
Proceso que consiste en arrollar en forma ojal el extremo de una Lámina.

## Slide 32
Arrollamiento Doble en una Estampa

## Slide 33
Bordoneado
Crea gargantas circulares en forma de nervio para reforzar los Recipientes sin aumentar el peso.
Recipiente Bordoneado

## Slide 34
Cilindros para Bordonear
Máquina para Bordonear

## Slide 35
Perfilado
Transformación gradual y sucesiva de una Tira Metálica en un Perfil.
Molduras.
Guías para Cristales.
Carpintería Metálica.

## Slide 36
Perfil
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

## Slide 37
Engrafado de Recipientes
Permite unir dos Partes Metálicas mediante una doble acción de doblado de borde, para obtener una unión hermética.
Tapa
Recipiente

## Slide 38
1- Se adhiere la Tapa al Recipiente
2- Se unen ambos bordes
3- Se aplastan los bordes unidos hacia la pared del Recipiente

## Slide 39
Repujado
El Repujado es una Operación realizada en el Torno doblando y Modelando el Material.
Rotación del Plato.
Habilidad del Operario.
Forma de las Herramientas.
Forma Final del Producto.
Ductilidad del Material.

## Slide 40
1º Fase
2º Fase
Herramental
Herramental
Utilaje
Utilaje
Estampa
Complemento Estampa
Complemento Estampa
Disco

## Slide 41
Embutido
Es una Operación de formado de Lámina Metálica que se utiliza para fabricar Piezas de forma Acopada.
Material (Ductilidad - Tratamiento Térmico).
Lubricación (Fibras del Material - Vida útil Punzón Matriz).
Desarrollo (Cálculo para Piezas Regulares - Pruebas Sucesivas para Piezas Irregulares).

## Slide 42
Disco
Pieza Acopada
Sujetador
Punzón
c
V
F
Fs
Fs
Ф Matriz
Disco

## Slide 43
1- Contacto
4- Fricción y Compresión
2- Doblado
3- Enderezado
5- Pieza
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs
V
F
F
F

## Slide 44
Presión Específica del Prensa Chapas
Fe (10 a 20 kg/cm²)
Al ( 8 a 10 kg/cm²)
Cálculo en Cuerpos Cilíndricos
Ps =  / 4 (D² - d²) x p
Ps = Presión del Sujetador (kg).
D = Diámetro del Disco (cm).
d = Diámetro Interior de la Matriz (cm).
p = Presión Específica (kg/cm²)

## Slide 45
Relación de Embutido
Operaciones
Piezas Chicas
Piezas Grandes
1
2
3
4
h = 1/2d
h = d
h = 3/2d
h = 2d
h = 1/3d
h = 2/3d
h = d
h = 4/3d